附件
2020年无锡市材料类工程质量检测机构“双随机”检查问题汇总
	序号
	检测机构
	存在问题

	1
	江阴市中建工程质量检测有限公司
	1、抽查回弹检测报告中检测部位与原始记录不一致；2、试块养护未按规范要求堆放，部分留样试块标识缺失；3、混凝土抗压、钢筋拉伸试验检测时加荷速度超出规范标准要求；4、检测人员对网格布检测过程不熟练。

	2
	江阴衡天建设工程检测有限公司
	1、报告审核人员无授权文件；2、抽查回弹报告“B03420422000056”强度评定方法错误、结论不准确，检测原始记录信息不齐全；3、抽查钢筋保护层报告“B0342041200076”，未计算箍筋直径，允许偏差填写错误，导致结论不正确；4、楼板厚度检测报告评定结论不规范，报告格式不正确；5、保温砂浆成型试件未见唯一性标识，设备使用记录不规范；6、现场操作镀锌网检测不熟练；7、厚型保温板导热系数检测样品制备依据不足；8、试块养护室面积不能满足试块堆放要求；9、钢筋力学性能检测采用重量偏差试样，无法溯源重量偏差数据。

	3
	宜兴市宏信建设工程质量检测有限公司
	1、回弹检测记录无测区分布、碳化位置等信息，无检测方案；2、钢筋保护层设计值未计入箍筋直径；3、钢筋检测现场操作时检测人员操作不熟练，未核对样品信息、未检测环境及设备情况；4、管材管件的制样、状态调节不规范，样品唯一性标识不全；5、网格布现场操作过程中制样方法不规范。

	4
	无锡市恒信工程质量检测有限公司
	1、“潘琦”审核项目超过8项；2、部分已检砂浆试块标签不齐全，当天收样的PVC管材、管件未及时标识；3、部分已检钢筋样品无标识，堆放无序，检测过程中未核对样品信息、未对检测环境、设备检查和记录；4、管材、管件及网格布现场操作时制样方法不规范；5、回弹检测操作不规范，弹点未均匀布置，原始记录及检测报告中无龄期、测区分布等信息；

	5
	无锡市锡山区建筑工程质量检测中心
	1、加气块样品为切割小样，检测原始记录为打印记录，检测、审核人员未及时签字；2、已检试块留样少于两天，试块抗压检测环境无湿度控制；3、钢筋样品标签标识有缺失，重量偏差检测结果未及时记录在原始记录中；4、回弹原始记录无测区分布示意图；5、保护层厚度检测报告中设备填写不齐全。

	6
	无锡市惠山区安信检测服务有限公司
	1、钢筋样品留置不规范、样品混乱，留样复测伸长率测量不精确；2、混合砂浆试块养护不规范、未进行表面覆盖，试块抗压检测无湿度控制，加荷速率不符合规范要求；3、保护层厚度检测原始记录中无箍筋、主筋相关信息如数量、规格等；4、回弹原始记录中相关信息不齐全如测区分布示意图、构件信息等；

	7
	苏州市建设工程质量检测中心有限公司无锡分公司
	1、分场所未保存人员技术档案；2、防水材料检测过程中设备漏水，低温控制箱温度控制不到位，耐热性指标检测时样品制备不规范；3、回弹检测方案未在分场所归档，原始记录如碳化数据修改不规范。

	8
	无锡江炟建设工程质量检测有限公司
	1、同条件试块收样龄期过早，留样试块堆放混乱，试验环境无湿度控制；2、钢筋拉伸检测时上好夹具后未清零，反向弯曲试验不规范、熟练；3、防水材料洗刷性制样记录与样品不对应，耐热性制样不规范；4、电线电缆检测中电压试验与绝缘电阻样品制备不符合标准。

	9
	江苏建协工程质量检测有限公司
	1、加气块抗压检测前样品先烘后压，烘箱运转不正常；2、探伤原始记录归档混乱，实际检测日期与记录不能对应，原始记录签字为打印；3、厚型保温板导热系数检测样品制备依据不足；4、回弹仪使用记录修改不规范，回弹检测缺方案、测区布置图。



